Закрытое акционерное общество «Газкомпозит»

ВСТАВКА  (МУФТА)   ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩАЯ

РЕГИСТР

ИСО  9001

Ду   500

П А С П О Р Т

325-1420 ГК.097 - 0150.000 ПС

| Наименование изделия | Вставка (муфта) электроизолирующая |
| --- | --- |
| Предприятие-изготовитель | ЗАО «Газкомпозит» 614014, г. Пермь, Новозвягинская 59, а/я 5316, факс: (342) 263-16-12,262-63-07(авт). |
| Предприятие-поставщик | ДОАО «Оргэнергогаз» |
| Серийный (Заводской) номер | 500-339 |
| Дата изготовления | 11 марта 2011 г. |
| Идентификационный номер | 50913103339. Для сверки идентификационного номера рекомендуется обращаться на завод-изготовитель. |
| Сертификаты | - Разрешение на применение № РРС 00-044091 от 27 июня 2011 г . -Сертификат соответствия системы менеджмента качества ЗАО «Газкомпозит» требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000), выдан ОС СК ООО «ЦСК «ПЕРМЬ-СТАНДАРТ-ТЕСТ». -Сертификат соответствия требованиям № РОСС RU.АЯ41.Н03648 от 28.03.2011г., выдан ОС СК ООО «ЦСК «ПЕРМЬ-СТАНДАРТ-ТЕСТ». |
| Назначение | Вставка электроизолирующая Ду 500 (далее по тексту «ВЭИ»). ВЭИ предназначена для повышения эффективности электрохимической защиты линейной части трубопроводов от коррозии за счет снижения тока защиты и влияния блуждающих токов, а также электрического отделения линейной части как наземной, так и подземной от промплощадок и изготовлена по . |

1	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Тип изделия | ВЭИ-530-9,8(100)УХЛ1,5 |
| Условный диаметр Ду, мм - | 500 |
| Рабочее давление, МПа (кг/см2)- | 9,8(100) |
| Пробное давление, МПа (кг/см2) | 14,7(150) |
| Категория ВЭИ по механическим нагрузкам( в соответствии с ВТТ ОАО «Газпром» к вставкам(муфтам) электроизолирующим, утв. 27 апреля 2010г.) : | Категория А - Для трубопроводов толщиной стенки не более 13 мм класса прочности К60 - Для трубопроводов с толщиной стенки более 16 мм. класса прочности К56 |
| Транспортируемая среда | Природный газ, товарная нефть, нефтепродукты, сжиженные газы, ШФЛУ, не оказывающие коррозионного воздействия на металл трубы |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1,5( надземная и подземная установка в районах с холодным и умеренным климатом) |
| - Расчетная температура эксплуатации ВЭИ (минимальная и максимальная температура стенки трубопровода в месте установки ВЭИ), С: | -20 … +45 |
| Электрическое сопротивление постоянному току напряжением 500В, кОм, не менее | 100 |
| Электрическая прочность на воздухе при переменном токе напряжением 5000В, частоте 50Гц, мин., не менее | 1 |
| Материал патрубка | ТУ 14-1-5493-2004, |
| Диаметр патрубка, мм | 530 |
| Толщина стенки патрубка, мм | 21 |
| Производитель трубы | ОАО "ВМЗ" г.Выкса, ТУ 1381 -012-05757848-2005 |
| Сертификат качества (приложение А) | №4540/2(139258) от 18. 03. 2009 г. |
| Фактические характеристики материала трубы: |  |
| -временное сопротивление, МПа - | 640 |
| - предел текучести, МПа | 502 |
| - ударная вязкость KCVо-20о Дж/см2 | 185 |
| - ударная вязкость KCU-60о, Дж/см2 | 217 |
| - процент волокна в изломе образца DWTTо % | 100 |
| - содержание углерода экв., %- | 0,38999999 |
| -испытательное давление,МПа (кг/см2) | 37,6(380) |
| Допустимые эксплуатационные нагрузки: |  |
| - изгибающий момент, кНм, не более | 330 |
| - крутящий момент, кНм, не более | 60 |
| - осевое усилие растяжения, кН, не более | 4660 |

2	ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ  И  МАССА

А

1

3

2

l

s2

b

c

s1

d

R3

Основные габаритные и  присоединительные размеры , масса ВЭИ приведены в таблице 1 , конструктивная схема на рис.1.

А

A

D

L

l

Рис.1

Таблица1

| Размеры,мм |  |  |  |  |  |  |  |  | Угол, ° |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | D | d | L | l1 | s1 | s2 | c | b |  1 | 2 | 3 |  |
| 1465 | 769 | 530 | 50±5 | 216 | 13,5-2 | 21 | 1,5-0,5 | 9+2 | 30-5 | 20+10 | 20+10 | 970 |

3	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки  включает:

Таблица2

| Обозначение | Наименование | #### Количество |
| --- | --- | --- |
| ЕС530ГК.097-0195.000 | Вставка Ду 500 | 1 |
| ГК.1180-0046.000 | #### Тара упаковочная | 1 |
| 325-1420 ГК.097-0150.000 ПС | Паспорт | 1 |
| КИП-8-0-2,5 ТУ3663-003-73892839-2006 | Контрольно-измерительный пункт | 1 |
| Ex-FS-KV Art.No 923019 | Искроразрядник | 1 |

4	 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 	Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ВЭИ требованиям  при соблюдении потребителем условий эксплуатации (применения), транспортирования и хранения, указанных в данных ТУ.

4.2	Срок, в течение которого изготовитель несет гарантийную ответственность  составляет 36 месяцев с момента ввода изделия в эксплуатацию, но не более 48 месяцев со дня выпуска.

4.3	Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока производить безвозмездную замену ВЭИ, преждевременно вышедшую из строя по его вине.

4.4	При использовании ВЭИ с нарушением условий эксплуатации, установки, транспортирования и хранения, указанных в настоящих ТУ, внесении каких-либо изменений в конструкцию без согласования предприятие-изготовитель гарантийные обязательства не поддерживает.

5	СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ

ВЭИ Ду 500 заводской номер № 500-339 изготовлена и принята в соответствии с требованиям контракта  и  и признана годной  для эксплуатации.

- ВЭИ заводской номер № 500-339 прошла следующие виды контроля и испытаний:

- Таблица3

| Вид испытаний | Требование ТУ | Фактическое значение | Протокол испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Циклическая прочность при испытательном давлении от1,0МПа до 1,3Рраб , циклов 2 Прочность и герметичность при гидроиспытаниях давлением 1,5Рраб, мин, не менее 3 Электрическое сопротивление на воздухе при постоянном токе напряжением 500 В,кОм, не менее 4 Электрическая прочность на воздухе при переменном токе напряжением 5000В, частоте 50Гц, мин., не менее | 40 60 100 1 | 40 60 соответствует соответствует | №1 от 04.03.2011г. №1 от 04.03.2011г. №3 от 10.03.2011г. №3 от 10.03.2011г. |

Дата изготовления(приемки) 		11  марта 2011 г.

Начальник ОТК ЗАО «Газкомпозит»

М.П.						_____________________   /Бахтина И.Н./

6	СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

ВЭИ Ду 500  заводской номер № 500-339

Консервацию произвел_______________  /_______________/  «___»_______2011г.

Упаковку произвел	     ______________  /________________/  «___»_______2011г.

- 7	ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

- 7.1	Хранение ВЭИ разрешается в условиях 2(С) по ГОСТ 15150 в закрытых и других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе. Не допускается попадание внутрь ВЭИ пыли, снега и посторонних предметов, а также прямое воздействие солнечной радиации на поверхность силовой оболочки.

- 7.2	Транспортирование ВЭИ разрешается любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Условия транспортировки в части воздействия климатических факторов по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150. Требования к транспортировке ВЭИ в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы по ГОСТ 15846.

- 8	 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1	Монтаж и эксплуатация ВЭИ осуществлять в соответствии с «Указаниями по применению вставок электроизолирующих для газопровода» ВСН 39-1.22-007-2002, «Указаниями по проектированию вставок электроизолирующих на магистральных и промысловых трубопроводов» ВСН 39-1.8-008-2002, сопроводительного паспорта на изделие. Эксплуатирующая организация должна иметь технологический паспорт на ВЭИ с приложениями. Копии акта о приемке в эксплуатацию и технологического паспорта с приложениями должны быть направлены на завод-изготовитель в десятидневный срок, (приложение Б, В).

8.2	Определение мест размещения ВЭИ должно проводиться с учетом допустимых величин усилий растяжения, изгибающих и крутящих моментов. Нагрузки не должны превышать допустимые значения.

8.3	Применяемость: прямолинейные участки магистральных трубопроводов, исключая участки упругого изгиба, категорий IV,III,II,I В,  в соответствии со СНиП 2.05.06-85 и промысловые газопроводы. Расположение ВЭИ на трубопроводе – в соответствии с ВСН 39-1.8-008-2002:

- на наименее напряженных участках трубопровода в местах доступных для освидетельствования технического состояния ВЭИ и не подверженных механическим воздействиям, подтоплению и другим внешним воздействиям; нагрузки на ВЭИ в процессе монтажа и эксплуатации не должны превышать допустимых значений;

- на повышенных участках, где не может скапливаться жидкость внутри газопровода (вода, конденсат, метанол);

- на расстоянии до угла поворота трубопровода, обеспечивающем отсутствие превышения допустимых нагрузок при компенсации температуры или иных изменениях геометрии участка трубопровода;

- ВЭИ не допускается размещать на участках трубопроводов, где возможно возникновение вибрации, гидравлических ударов, дроссель эффекта, тепловых и тому подобных нагрузок;

- не допускается применение ВЭИ в качестве замыкающего элемента строительной конструкции нового газопровода во избежание воздействия на ВЭИ нагрузок, возникающих вследствие компенсации несоосности газопроводов при строительстве;

- не допускается наличие несоосности примыкающих участков газопроводов при установке ВЭИ на эксплуатируемом газопроводе; имеющаяся несоосность должна быть компенсирована с отрытием траншеи необходимой длины;

- не допускается эксплуатация ВЭИ при снижении температуры стенки трубы ниже минимальной и выше максимальной допустимой температуры эксплуатации ВЭИ.

8.4	ВЭИ соединяется с трубопроводом сваркой встык в соответствии со СНиП III-42-80. При проведении сварки необходимо контролировать температуру патрубков. Температура на расстоянии 50мм от торца пластиковой муфты не должна превышать 150°С.

8.5	Нагружение  ВЭИ  испытательным давлением свыше рабочего давления при температуре окружающей и испытательной среды ниже +5°С не допускается.

8.6	Сварной стык  ВЭИ  с трубопроводом изолируются защитным покрытием по проектной документации на основной трубопровод в соответствии с ГОСТ 9.602 и ВСН 008-88. При нанесении защитного покрытия допускается кратковременный нагрев концевых металлических патрубков до температуры не более +100°С. Температуру нагрева патрубков необходимо контролировать. При нагреве открытым пламенем, воздействие пламени на поверхность стеклопластиковой муфты должно быть исключено.

8.7	После окончания испытаний и изоляционных работ при подземной установке ВЭИ траншея засыпается песчаным грунтом с последующей подбивкой и трамбовкой.

8.8	При установке ВЭИ  на надземных участках трубопроводов в климатических зонах, где температура стенки трубопровода может на рабочих режимах давления выходить за диапазон температуры эксплуатации ВЭИ, во избежание выхода изделия из строя следует предусматривать технологические средства регулирования температуры или теплоизоляцию и обогрев прилегающего к ВЭИ участка трубопровода.

8.9	ВЭИ не требуют специального технического обслуживания и ремонта, отличающегося от обслуживания линейной части газопроводных систем в течение всего срока службы.

8.10	Исправность ВЭИ при эксплуатации контролировать в соответствии с требованиями ВСН 39-1.22-007-2002.

8.11	В процессе эксплуатации вследствие нерегламентированного воздействия на наружной поверхности ВЭИ могут образоваться дефекты коррозионного, механического или иного происхождения. Ремонт дефектов на металлических частях патрубков ВЭИ проводится в соответствии с РД 558-97.

Допустимые виды дефектов на поверхности стеклопластиковой муфты указаны в таблице 4.

Таблица4

| Вид дефекта | Допустимые размеры дефекта, не более, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Условный диаметр В ЭИ, Ду, мм |  |  |
|  |  | От 300 до 500 | От 600 до 900 | От 1000 до 1400 |
| Риска, царапина, вырыв, след от режущего инструмента с нарушением целостности армирующих слоев | длина | 300 | 400 | 500 |
|  | ширина | 50 |  |  |
|  | глубина | 2 | 3 | 5 |
| Кольцевая трещина | длина | 400 | 800 | 1000 |
|  | ширина | 0,8 | 1,2 | 1,5 |
|  | глубина | 10 | 10 | 10 |
|  | Суммарная ширина на одной образующей | 2 | 3 | 4 |
| Разрушение (деструкция) эпоксидного связующего на поверхности | Глубина | 2 |  |  |

9	СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ

| Наименование изделия | Вставка (муфта электроизолирующая) |
| --- | --- |
| Серийный номер | 500-339 |
| Дата реализации | «_____»_______________2011г. |
| Подпись |  |
| М.П. |  |

Приложение А

(СЕРТИФИКАТ НА ТРУБУ)

Приложение Б

|  | Город |
| --- | --- |
| Предприятие | Объект |
| Управление | Место установки |
| Участок | Дата «______»_____________200 г. |

А К Т

приемки в эксплуатацию вставки электроизолирующей (ВЭИ)

Комиссия в составе: _________________________

_________________________

осмотрела  ВЭИ  №__500-339_______________  Ду __500__________ и установила :

1. ВЭИ   №_500-339_________  установлена в соответствии с проектом  черт. № ____________________________________________.

2. Установлен типовой  КИП  № _________________________________________________

| Место установки |  | Тип КИПа | Выводы выполнены |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| км | пикет |  | Провод марка | Сечение мм2 | Длина, м | Глубина прокладки |  |

3. Установлен разрядник:

| Марка разрядника | Параметры разрядника |  | Соединение выполнено |  |  | Изоляция | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Up(B) | I (кА) | Провод марка | Сечение мм2 | Длина, м |  |  |

4. Данные электрометрических испытаний ВЭИ:

| Потенциалы включения/выключения (с обеих сторон) |  |  |  | «Кажущееся» сопротивление (Ом) |  | Установлена шунтирующая перемычка (Ом) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвкл | Uвыкл | Uвкл | Uвыкл |  |  |  |  |

5. Сварные швы удовлетворяют требования  технических условий, указанным в проекте.

6. Изоляция удовлетворяет требованиям технических условий, указанным в проекте.

Заключение комиссии:

ВЭИ   №500-339    принимается к эксплуатации

Исполнитель работ (организация) ______________________

К акту  приложена схема подключения КИП и разрядника.

Председатель комиссии  					(подпись)

Члены комиссии:						(подписи)

Приложение В

_________________________________________

(наименование  предприятия)

Технологический паспорт  электроизолирующей вставки (ВЭИ)

№  ВЭИ ____________________________________________________

Наименование объекта ________________________________________________________

Место установки ВЭИ __________________________________________________________

Заводской номер ВЭИ _500-339_______ Наименование изготовителя   ЗАО «Газкомпозит»

Дата изготовления   11. 03. 2011 г.  Дата установки в трубопровод _____________________

Диаметр патрубков _______ Толщина стенки _________ Марка стали _________________

Установленное рабочее давление ________ Испытательное давление _________________

Тип защитного покрытия ________________________________________________________

Дата подписания акта приемки в эксплуатацию _____________________________________

Тип  и параметры установленного искроразрядника _________________________________

Места расположения ближайших к ВЭИ с обеих сторон  узла

катодной защиты _____________________________________________________________

Результаты электрометрических измерений

| Дата | Потенциалы включения/выключения с обеих сторон |  |  |  | «Кажущееся» сопротивление (Ом) |  | Профилак- тические работы | Подпись испол- нителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U вкл. | Uвыкл. | U вкл. | Uвыкл. |  |  |  |  |

Приложение : Принципиальная схема и план размещения ВЭИ.

Начальник ЛЭС    ________________________    Ф.И.О.

(подпись)